| ФАСОВКА:; 1 ЛИСТ. КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ:. | VOLMA CEMENTPANEL ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Толщина; 12 и 9 мм. Длина; 2400 мм. Ширина; 1200 мм. Плотность; 1200-1400 кг/м³. Морозостойкость; 150 циклов. Водопоглощение; не более 15%. Ударная вязкость; не менее 10 кДж/м². Предел прочности при изгибе; не менее 10Мпа. Паропроницаемость; 0,14 мг/м·ч. Группа горючести; НГ. |
| --- | --- |

Общая информация

VOLMA CEMENTPANEL - это практичное решение, которое применяют при создании архитектурных объектов различной сложности.

Назначение

Материал используется с любым видом финишной отделки: плиткой, декоративной штукатуркой, обоями, окрашиванием, облицовкой декоративными материалами.

Область применения:

Используется при внутренней и наружной отделке стен, для создания перегородок и арок. В качестве обшивки стеновых панелей с деревянным и стальным каркасами в малоэтажном домостроении: коттеджи, дачи, загородные дома.

Преимущества:

Устойчивость к грибку, плесени и агрессивному химическому воздействию
Легок в обработке — нужно лишь надрезать и надломить
Совместим с декоративной штукатуркой, краской, плиткой, камнем и любым другим видом финишной отделки